FICHA TÉCNICA

| Designación | Dedales de látex sin polvo |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referencia(s) | Talla | S | M | L | XL |
|  | Referencia | 3160736 | 3160737 | 3160738 | 3160739 |
|  | UDI-DI | 06958627514209 | 06958627514216 | 06958627514223 | 06958627514230 |
| Visual |  |  |  |  |  |
| Descripción | Dedal de un solo uso, no estéril y sin polvo, para proteger el dedo, la sonda o el sensor durante los exámenes médicos. |  |  |  |  |
| Especificaciones y datos técnicos | Tallas; S; M; L; XL; Tolerancia. Anchura (mm); 24; 28; 30; 34.5; +/- 2 mm. Longitud (mm); 70; +/- 5 mm. Espesor (mm); 0.09; +/- 0.03 mm. Peso medio (g); 0.41; 0.46; 0.52; 0.58; +/- 0.02 g. Test; Spéc.; Norme de référence. Resistencia a la tracción (Mpa); ≥ 24; ASTM D3772/D412. Allongement à la rupture (%); ≥ 750. |
| Embalaje | bolsa de 100 dedales Caja de 100 bolsas |  |  |  |  |
| Vida útil | 5 anos |  |  |  |  |
| Indicaciones de uso |  |  |  |  |  |
| Información legala | Producto sanitario de clase I según el reglamento MDR 2017/745 Marca CE - Fabricante : Ningbo Greetmed Medical Instruments Co, Ltd. |  |  |  |  |

Version 1.0  					Date : Mise à jour 01/08/2023 par SMA