| Désignation | Doigtiers en latex sans poudre |
| --- | --- |
| Référence(s) | Taille | S | M | L | XL |
|  | Reference | 3160736 | 3160737 | 3160738 | 3160739 |
|  | UDI-DI | 06958627514209 | 06958627514216 | 06958627514223 | 06958627514230 |
| Visuel |  |
| Description | Doigtier non poudré à usage unique, non stérile, pour la protection du doigt, de la sonde ou du capteur lors d’examens médicaux. |
| Caractéristiques et Données techniques | Tailles S M L XL Tolérance Largeur (mm) 24 28 30 34.5 +/- 2 mm Longueur (mm) 70 +/- 5 mm Epaisseur (mm) 0.09 +/- 0.03 mm Poids moyen (g) 0.41 0.46 0.52 0.58 +/- 0.02 g Essai Spéc. Norme de référence Résistance à la traction (Mpa) ≥ 24 ASTM D3772/D412 Allongement à la rupture (%) ≥ 750 |
| Packaging | Sachet de 100 doigtiers Carton de 100 sachets |
| Durée de vie | 5 ans |
| Indications d’utilisation |  |
| Informations légales | Dispositif médical de classe I sous règlement MDR 2017/745 Marquage CE - Fabricant : Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd. |

Version 1.0  					Date : Mise à jour 01/08/2023 par SMA

# Text boxes

FICHE TECHNIQUE