|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Désignation du produit**  FICHE TECHNIQUE | **Essuie-mains plies en M/W, en Z, en C en V** | | | | | | | |
| **Références** | **M/W** | | **Z** | | **C** | | **V** | |
| 3028749 | | 3028750 | | **3176126** | | **3176127** | |
| **Photo produit** |  | | | | | | | |
| **Description**  **Caractéristiques**  **et compositions** | **Type de pli** | **En M/W** | | **En Z** | | **En C** | | **En V** |
| **Couleur** | Blanc | | Blanc | | Blanc | | Blanc |
| **Dimensions** | 21,6 x 34cm | | 23 x 23cm | | 25 x 30,5cm | | 25 x 23cm |
| **Pâte** | Pure ouate de cellulose | | Pure ouate de cellulose | | Pure ouate de cellulose | | Pure ouate de cellulose |
| **Grammage par pli** | 17 g/m² | | 17 g/m² | | 18 g/m² | | 19 g/m² |
| **Nombre de pli** | 2 | | 2 | | 2 | | 2 |
| **Emballage cartouche** | Kraft | | Kraft | | Plastique | | Papier |
| **Unité de vente** | Carton | | Polyfilm | | Carton | | Carton |
| **Origine** | France | | France | | Italie | | Pologne |
| **Ecolabel** | N°5/2 | | N°05/003/010 | | N°IT/004/034 | | **/** |
| **Contact alimentaire** | OUI | | OUI | | **NON** | | **NON** |
| **Packaging** | Pliés en M/W : 27 cartouches de 100 feuilles (2 700 feuilles)  Pliés en Z : 25 cartouches de 150 feuilles (3 750 feuilles)  Pliés en C : 24 cartouches de 153 feuilles (3672 feuilles)  Plié en V : 16 cartouches de 235 feuilles (3760 feuilles) | | | | | | | |
| **Durée de vie** | N/A | | | | | | | |
| **Indications d’utilisation** | N/A | | | | | | | |

Version 2