

FICHE TECHNIQUE

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Désignation du produit** | **GANTS D’EXAMEN EN LATEX SOFT SANS POUDRE** | | | | |
| **Référence** | XS -5/6 | S – 6/7 | M – 7/8 | L-8/9 | XL-9/10 |
| 3135786 | 3135787 | 3135788 | 3135789 | 3135790 |
| **Photo produit** |  | | | | |
| **Description produit** | * Gants d’examen non poudrés en latex. * Non stériles, à surface micro texturée et manchettes à bords roulés. * Enduction interne : polymère | | | | |
| **Caractéristiques et compositions** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | XS -5/6 | S – 6/7 | M – 7/8 | L-8/9 | XL-9/10 | | Largeur de paume (mm) | 76  ± 3 | 84  ± 3 | 84  ± 3 | 105  ± 3 | 113  ± 3 | | Epaisseur au doigt | 0.15 ± 0.02 (0.14 – 0.16) | | | | | | Epaisseur à la paume | 0.12 ± 0.02 (0.12 – 0.14) | | | | |  * Teneur en protéine : max 50 µg/dm² * Niveau de poudre : max 2 mg/dm² * En conformité avec les normes : EN 455-1/2/3/4, EN 420, EN 374-1/2/4/5 | | | | |
| **Packaging** | Boite contenant 100 gants (± 2 gants).  10 boites par carton. | | | | |
| **Durée de vie** | 5 ans à partir de la date de fabrication | | | | |
| **Indications d’utilisation** |  | | | | |
| **Informations légales** | Dispositif médical de classe I sous Règlement MDR 2017/745 abrogeant La Directive 93/42/CEE  Equipement de protection individuelle de classe III sous Règlement UE 2016/425  Marquage CE 2777 – SATRA | | | | |

Version 1.1

Mise à jour 15/11/2022 par RG