FICHA TÉCNICA

| Designación | GUANTES DE EXAMEN DE LÁTEX SOFT SIN POLVO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reference(s) | XS -5/6 | S – 6/7 | M – 7/8 | L-8/9 | XL-9/10 |
|  | 3135786 | 3135787 | 3135788 | 3135789 | 3135790 |
| Visual |  |  |  |  |  |
| Descripción | - Guantes de examen de látex sin polvo. - No estéril, con superficie microtexturada y puños enrollados. - Revestimiento de polímero |  |  |  |  |
| Características y datos técnicos | XS -5/6; S – 6/7; M – 7/8; L-8/9; XL-9/10. Ancho de la palma (mm); 76 ± 3; 84 ± 3; 84 ± 3; 105 ± 3; 113 ± 3. Grosor al dedo; 0.15 ± 0.02 (0.14 – 0.16). Grosor a la palma; 0.12 ± 0.02 (0.12 – 0.14). - Contenido en proteínas: max 50 µg/dm² - Nivel de polvo: max 2 mg/dm² - Según las normas: EN 455-1/2/3/4, EN 420, EN 374-1/2/4/5 |
| Embalaje | Caja que contiene 100 guantes (± 2 guantes). 10 cajas por caja. |  |  |  |  |
| Esperanza de vida | 5 años a partir de la fecha de fabricación |  |  |  |  |
| Indicaciones de uso |  |  |  |  |  |
| Informaciones legales | Dispositivo médico de clase I según el Reglamento 2017/425 Equipo de Protección Individual de clase III según Reglamento 2016/425 EC MARK 2777 - SATRA |  |  |  |  |

Versión 1.1

15/11/2022 RG