| Designación | Retractores Medibase |
| --- | --- |
| Referencia(s) Articles | Adulto: 3135082 Niño: 3135084 |
| Visual |  |
| Descripción | Apartas juegas unilaterales con manga extralarga, ideal para la fotografía clínica. |
| Consejas por esterilización | Bien enjuagar los productos de desinfección antes de poner en autoclave. - Esterilizables en autoclave a 121°C. - Ciclo: hasta 50 x - No poner metal en contacto en el autoclave. |
| Características y Datos técnicas | - No reflejantes - Fabricado en policarbonato de alta calidad - Esterilizables en autoclave a 121°C durante 15 min - Disponible en dos tallas: adulto y niño Almacenar el producto preferentemente al amparo de la humedad. |
| Packaging | - Caja de 2 aparta juegas a adulto - Caja de 2 aparta juegas a niño |
| Duración | Más o menos 5 años según el número de ciclo de esterilización. |
| Indicaciones de utilización | n.a |
| Informaciones légales | Dispositivo médico de clase I Marcado CE Fabricante: LARIDENT S.R.L. |

Version 2.3      					Date : 17/02/2023 por LC

# Text boxes

FICHA TECNICA