

FICHE TECHNIQUE

|  |  |
| --- | --- |
| **Désignation** | **GANTS NITRILE SANS POUDRE ROSE** |
| **Référence(s)** | Taille | XS | S | M | L |
| Référence | 3135189 | 3135190 | 3135191 | 3135192 |
| UDI-DI | 3665318013592 | 3665318013585 | 3665318013578 | 3665318013547 |
| **Photo produit** |  |
| **Description produit** | Gants d’examen sans poudre en nitrile. Ambidextres, surface digitale micro-texturée. Non stérile manchettes à bords roulés. |
| **Caractéristiques & Données techniques** | * Excellente préhension
* Permettent la manipulation des silicones
* Fabriqués conformément aux normes EN 455: 1-4 & EN ISO 374-1;4;5.
* Certifiés pour le contact alimentaire

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Taille** | **Poids du gant (g)** | **Longueur (mm)** |
| **XS** | 2.9 ± 0.2 | Min. 240 |
| **S** | 3.2 ± 0.2 |
| **M** | 3.4 ± 0.2 |
| **L** | 3.7 ± 0.2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Epaisseur (mm)** | Au doigt | 0.10 |
| A la paume | 0.05 |
| Au poignet | 0.05 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Avant vieillissement** | **Après vieillissement** |
| **Resistance à la traction (MPa)** | Min. 14 | Min. 14 |
| **Elongation (%)** | Min. 500 | Min. 400 |
| **Force à la rupture (N)** | Min. 6 | Min. 6 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Teneur en protéines** | Non applicable |
| **Niveau de poudre** | Max.2 mg/gant  |

 |
| **Packaging** | Boite de 100 gantsCarton de 10 boites |
| **Stockage** | Stocker à l’abri de la lumière, de l’eau ou de l’humidité, à une température maximale de 40°C. |
| **Durée de vie**  | 5 ans à partir de la date de fabrication  |
| **Indications d’utilisation** |     40°CP:\Marketing\2 MKG MP Exclusive\QUALITE\SYMBOLES EN980 ET PHRASES R&S et P&H&EUH ET NORMES\JPEG SYMBOLES\NF EN 980 2008 FA139783_Page_24_Image_0001.jpgP:\Marketing\2 MKG MP Exclusive\QUALITE\SYMBOLES EN980 ET PHRASES R&S et P&H&EUH ET NORMES\JPEG SYMBOLES\NF EN 980 2008 FA139783_Page_24_Image_0002.jpgP:\Marketing\2 MKG MP Exclusive\QUALITE\SYMBOLES EN980 ET PHRASES R&S et P&H&EUH ET NORMES\JPEG SYMBOLES\NF EN 980 2008 FA139783_Page_13_Image_0001.jpgP:\Marketing\2 MKG MP Exclusive\QUALITE\SYMBOLES EN980 ET PHRASES R&S et P&H&EUH ET NORMES\JPEG SYMBOLES\NF EN 980 2008 FA139783_Page_22_Image_0001.jpg  |
| **Informations légales** | Dispositif médical de classe I SELON RÈGLEMENT (UE) 2017/745EPI Cat III SELON RÈGLEMENT (UE) 2016/425- Marquage CE 0598 |

Version 2.0 created by SMA Date : 12/01/2023